SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 15.02.06

USZCZELNIENIE STYKÓW NAWIERZCHNI TAŚMĄ BITUMICZNĄ

Bydgoszcz 2020

- WSTĘP.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uszczelnieniem styków

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności związane z uszczelnieniem taśmą bitumiczną-dylatacyjną, drogową  służącą do połączeń technologicznych w nawierzchni bitumicznej. Taśma jest jednostronnie pokryta warstwą mocnego kleju  i o wymiarach wstęgi o przekroju 5,0cm x0,5 cm. Uszczelnienie wykonać na styku  nawierzchni mineralno-bitumicznych i elementów urządzeń żeliwnych i obcych.

1.4. Określenia podstawowe.

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi EN, PN i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁ.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Taśma

2.2. Materiał do uszczelnienia styków.

Należy stosować taśmę przeznaczoną do zastosowania w drogownictwie  z atestem, deklaracja zgodności  lub certyfikatem.

Należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Taśmy powinny charakteryzować się:

a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,

c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku 10 mm,

d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%,

e) odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%,

f) odpornością na starzenie się.

3. SPRZĘT.

Nie występuje.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", Do transportu należy użyć dowolnych środków transportu.

Taśma bitumiczna musi być zapakowana w pudełka kartonowe, zawierające nie więcej niż 3 warstwy zwojów. Przewozić krytymi środkami transportowymi. Przechowywać w firmowych opakowaniach składowanych w nie więcej niż 5 warstwach, chroniąc go przed działaniem temperatury poniżej -20 o C, przed nasłonecznieniem, kontaktem z urządzeniami

grzewczymi i przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",. Roboty związane z

wypełnieniem szczeliny należy wykonywać zgodnie z WWZ.

5.2. Wypełnienie styków

Powierzchnie  przewidziane do przyklejenia taśmy asfaltowo-kauczukowej, należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń, odtłuścić i osuszyć. Następnie impregnujemy je środkiem impregnującym  i po wyschnięciu przyklejamy do nich taśmę o przekroju 5,0cm x 0,5 cm. Uszczelnianie należy wykonywać w bezdeszczowe dni przy temperaturach wyższych niż 5 0C. W przypadku opadów deszczu należy odczekać do wyschnięcia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wypełnianie szczelin powinno być wykonane zgodnie z rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i

technologicznymi .

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",. Jednostką obmiaru jest 1mb uszczelnienia styku taśmą o określonym przekroju..

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

9. PŁATNOŚĆ

Płatność za 1 mb uszczelnienia styku należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. Podstawą  płatności jest przyjęcie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robót, potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót,

- przycięcie, wyczyszczenie i odtłuszczenie pokrywanej nawierzchni,

- wykonanie robót podstawowych i wszystkich towarzyszących, wynikających z warunków realizacji rozwiązania konstrukcji w/g ST

- niezbędne badania i pomiary,

- ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

D-00.00.00 Wymagania ogólne

PN-EN 12591Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco

PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno